**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Vydané firmou:

InBIO s.r.o.

Hlavní 488

252 45 Březová-Oleško

IČO: 29415543

DIČ: CZ29415543

V zastoupení jednatelky, Mgr. Evy Vobrové

Prohlašuji, že vlněná plsť, prodávaná v internetovém obchodě [www.dobrodej.cz](http://www.dobrodej.cz) pod názvem „Filc 100% vlna“ splňuje ve všech nabízených barevných odstínech, tloušťkách i rozměrech níže uvedená certifikační kritéria a odpovídá uvedené technické specifikaci:

**Certifikace a technická speficikace:**

- čistá střižní vlna - definováno podle "International Wool Secretariat"

- netoxický v souladu s Öko-Tex testem číslo 990585 a UNE-EN 71 (bezpečnost hraček) -2 (Hořlavost) a 72-3 (Migrace určitých prvků)

- vyrobený v EU

- nehořlavý v souladu s UNE 23735 Class M1, NEN-EN-13501 Class B1

- zvuková absorpce v souladu s UNE-EN ISO 354:2004 až do: 1,03α (u tlouštky 10mm), 0,82α (tloušťka 5mm), 0,56α (tloušťka 3mm) a 0,52α (tloušťka 2mm)

- MARTINDALE test (oděruvzdornost) 15000 v souladu s UNE-EN-ISO 12947/14465

- odolnost vůči tabletování ("žmolkování") stupně 3 v souladu s UNE-EN-ISO 12945-2-2001

- odolnost proti roztržení v souladu UNE-EN-ISO 13936-2 v délce 2,3 a šířce 1,8

- srážlivost při suchém čistění - v délce -1,0% , v šířce 0,0%

- srážlivost při prvním praní v ruce - v délce max. -8,0%, v šířce max. -9,5%

- 100% recyklovatelný

V Březové-Olešku 1.1. 2020

 ---------------------------------------------------

 Mgr. Eva Vobrová, jednatelka InBIO s.r.o.